一、用途：
 4XC金相显微镜主要用于鉴定和分析金属内部结构组织,它是金属学研究金相的重要仪器,是工业部门鉴定产品质量的关键设备,主要用以鉴别和分析各种金属及合金的组织结构，应用于工厂或实验室进行铸件质量鉴定，原材料的检验或对材料处理后金相组织的 研究分析等工作。 



二、功能与特点：
1、传统机型，质量稳定，成像清晰。
2、采用行星式同轴粗微动调焦装置，调焦舒适平稳。
3、采用平场物镜和平场目镜，视场平坦，清晰度高。 
4、两路光路输出，一路用于观察，一路用于连接摄像装置。
5、采用带有刻度标尺的双层机械载物台和落射照明装置，带可变光栏，亮度均匀可调。

三、显微镜技术参数：

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平场目镜 | WF10X/ф18、WF12.5X/ф15、 |
| 2 | 分划目镜 | WF10X/ф18，0.1mm刻度十字分划板，可调焦 |
| 3 | 平场消色差物镜： | 10X/0.25、20X/0.45、40X/0.65（弹簧）、100X/1.25（油、弹簧） |
| 4 | 总放大倍数 | 100X-1250X |
| 5 | 三目观察头： | 铰链式 30°倾斜 |
| 6 | 转换器： | 四孔 |
| 7 | 粗微调调焦范围： | 25mm微动格值：2um 粗微动同轴调焦 |
| 8 | 载物台： | 双层机械式 尺寸180x150mm |
| 9 | 载物台移动范围： | 移动范围 15X15mm ф10/20mm载物片各一片 游标格值0.1mm |
| 10 | 光瞳距离： | 55-75mm |
| 11 | 机械筒长： | 160mm |
| 12 | 照明： | 亮度可调 带可变光栏 卤钨灯泡 6V20W |
| 13 | 仪器重量 | 净重8.5kg 毛重10.0kg |
| 14 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸20X56X35（cm） 包装尺寸29X43X59(cm) |

四、选购件技术参数：

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头 | ①摄像头+图像采集卡 具有单张、定时、连续采集图像，连接多媒体，打印输出等功能 |
|  |  | ②数字摄像头130万、200万、320万、500万像素 具有单张、定时、连续采集图像，显示比例尺，测量等功能，可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
|  |  | ③数码相机+基本测量管理软件 1500万像素单反相机，具有实时采集图像，图像融合，显示比例尺，测量等功能，可以连接多媒体，打印，EMAIL等多种方式输出 |
| 2 | 图像分析软件 | ①专业定量金相分析软件UV-MA 包含多达400多项完全符合GB、YB、JB、ASTM等标准自动评级项目，具有对金相图像进行自动评级、图谱比对、定标测量、定倍打印、查看图谱、输出报表和图像融合等多种功能。 |
|  |  | ②矿相分析软件UV-K 通过对显微图像的优化着色处理及测量来对矿相进行定量分析。可单张、连续采集；可显示标尺；可对显微图像进行长度、角度、半径、周长、面积等多种测量；可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
|  |  | ③金相分析软件UV-ME 界面清晰、操作简单、基本功能齐全，价格合理，同时又可为根据用户的需求免费加装十项符合国家GB和行业JB/YB标准的金相分析项目。可单张、连续采集；可显示标尺；可对显微图像进行长度、角度、半径、周长、面积等多种测量；可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
|  |  | ④基本测量管理软件UV 可单张、定时、连续采集；可显示标尺、放大倍数；可对显微图像进行长度、角度、半径、周长、面积等多种测量；可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
| 3 | 摄像接口 | 摄像头接口：1X、0.5X |
|  |  | 数码相机接口：1X、2.5X/4X |
| 4 | 物镜 | 平场消色差物镜：4X、60X、80X |
| 5 | 标尺 | 物镜测微尺0.01mm |
|  |  | 目镜测微尺：0.1尺形、0.05尺形、0.5网形、0.2网形、0.1坐标形 |

# Text boxes

4XC三目倒置金相显微镜