4XB双目倒置金相显微镜
 4XB型金相显微镜可通过彩色摄像机和图象采集设备连接电脑构成电脑型双目倒金相显微镜4XBC,也可连接数码相机构成数码金相显微镜4XBD，能通过电脑或者数码相机来观察图片，并且所观察的图片可以在计算机屏幕或者数码相机上显示出来，还可以通过打印机打印出彩色图片。

主要技术指标

目镜

| 类别 | 放大倍数 | 视场直径(毫米) |
| --- | --- | --- |
| 平场目镜 | 10X | 18 |
|  | 12.5X | 15 |

物镜

| 类别 | 放大倍数 | 数值孔径(NA) | 系统 | 工作距离(毫米) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消色差物镜 | 10X | 0.25 | 干 | 7.31 |
| 半平场消色差物镜 | 40X | 0.65 | 干 | 0.66 |
| 消色差物镜 | 100X | 1.25 | 油 | 0.37 |

3.光学总放大倍数:100X-1250X
4.机械筒长:160毫米
5.粗微动调焦机构: 调焦范围: 7毫米 
                   刻度格值:0.002毫米
6.粗动调焦范围:7毫米
7.机械工作台:75*50毫米
8.照明灯泡:6v 12w溴钨灯
9.载物件（直径）：10，20，42
10.仪器重量：5公斤
11.包装箱体积：360*246*360毫米